柔软硅油HB-108A

## 组成/组分

HB-108A为多元嵌段共聚改性硅油的复配物。

## 性能特点

- 适用于绒类（荷兰绒、法兰绒、超柔）等织物的手感整理。

- 赋予整理后的纺织品柔软、蓬松、弹性的手感风格。

- 良好的使用安全性，减少或降低使用过程中出现的粘辊、粘缸、漂油、破乳等问题发生的几率；

- 可根据所需的手感风格，可搭配平滑风格的嵌段硅油乳液使用。

- 自乳化产品。

## 基本性能

- 外观：                  淡黄色透明粘稠液体

- 离子性：                非离子（加醋酸乳化后呈弱阳）

- pH值：                  6.0～8.0

## 建议乳化工艺

- 建议乳化配方（以1开5为例）

| HB-108A | 40%醋酸 | 水 |
| --- | --- | --- |
| 100kg | 5～6kg | 400kg |

- 建议乳化设备

带刮边的高速分散机

- 建议乳化工艺

在搅拌釜中加入柔软硅油HB-108A、80%醋酸，开启高速分散机搅拌3～5min至均匀。然后，缓慢加入分批次前30%的水，每次乳化均匀。待充分成糊粘度下降后，可加快加水速度直至水加完。然后，过滤、包装、使用。

## 参考工艺

- 浸轧法

HB-108A乳液（1开5）       10～30g/L

一浸一轧（3kg压力），150～190℃烘干定型。

- 浸渍法

HB-108A乳液（1开5）       1～3%owf

15～40℃浸渍15～30分钟，脱水，烘干（根据工厂工艺而定）。

## 包装及储存

50kg、100kg塑料桶包装。

置于阴凉通风仓库，防爆晒、雨淋，未开封储存期3个月。建议整桶乳化