冰感硅油3401A

## 组成/组分

多元共聚嵌段有机硅聚合物乳液。

## 性能特点

- 主要适用于纤维素纤维、天丝、蛋白质纤维以及其混纺织物的冰感整理。

- 可赋予被整理织物超细腻、肤感柔滑的手感风格和良好的亲水性，即3401A可最大限度的保持面料的“可呼吸性”，同时具有“丝凉爽”的触感。

- 特殊的受阻功能团，使得3401A具有超低的黄变特效。

- 耐阴离子、耐碱、耐电解质稳定性优异。

- 主要推荐浸轧工艺使用。

## 基本性能

- 外观：近无色透明液体

- 离子性：弱阳离子

- 1%pH值：6±1

- 溶解性：可与水以任意比例稀释

## 参考应用工艺

- 浸轧工艺（推荐工艺）

- 常规手感           3401A             30～60g/L

- 高品质手感         3401A             80～200g/L

- 一浸一轧，150～160℃定烘干。

## 包装及储存

120kg塑料桶包装。置于阴凉通风仓库，防爆晒、雨淋，稳定储存期6个月。