蓬松柔软硅油HB-110

## 组成/组分

特种改性有机硅聚合物复配物。

## 性能特点

- 主要适用于涤纶、锦纶等合成纤维及其混纺织物的手感处理。

- 可赋予被整理织物优异的蓬松、柔软效果和丝滑手感。

- 常规应用条件下对酸、碱及电解质残留稳定，有效降低了使用中粘辊、粘缸、漂油、破乳等问题发生的几率。

- 低黄变。

## 基本性能

- 外观：淡黄色透明至半透明粘稠液体

- 离子性：弱阳离子

- 1%pH值：5.0～7.0

- 含固量：＞60%

## 参考乳化工艺

| 物料名称 | 硅油HB-110 | 水 |
| --- | --- | --- |
| 用量 | 100kg | 300～400kg |

建议使用带有刮边设备的搅拌装置，水要缓慢加入，边加水边搅拌，搅拌均匀，乳化透明为均一稳定的乳液。

## 参考使用工艺

- 浸轧工艺

HB-110(1开4～5)              10～40g/L

一浸一轧，开幅， 120℃～180℃定烘60～120秒（根据工厂工艺而定）。

- 浸渍工艺

HB-110(1开4～5)              1～3%owf

15～40℃浸渍，时间15～30分钟，脱水，烘干（根据工厂工艺而定）。

## 包装及储存

125kg塑料桶包装。置于阴凉通风仓库，防爆晒、雨淋，储存期4～6个月。