HB-328棉用亲水硅油

一、产品概述

HB-328是将特种定制叔胺型聚醚胺，通过线性嵌段共聚技术，形成稳定的，具有强离子特性的季铵盐结构的聚硅氧烷高分子化合物。使本产品形成了具有优异的软滑、亲水风格特点。

织物经过该产品的乳液处理后，通过焙烘（定型）后，季铵盐的锚固点在织物纤维表面形成交联点，使织物具有较好的耐洗性能。

- 应用范围

本产品适用范围广，可用于纯棉、人棉针织、梭织物，特别适用于毛巾的手感整理，具有蓬松、滑糯的手感特性。也可和其它类型的嵌段硅油复配，用于涤纶、T/C、T/R、N/R织物整理调整出不同的风格。

【用法及用量】：

推荐开稀比例：      以20%含油量为例；

浸渍法：            HB-328稀释液 3—5% (o.w.f) ；

浸轧法：            HB-328稀释液 30—50 g/L ；

三、特性指标

外  观：            微黄色至淡黄色透明液体；

含固量：            78-80%（150℃*30min,自动水分测定仪）；

粘度（25℃）：      1000-2000mPa.s；

pH（原液）：         6.0-7.0；

四、乳化方法（以1000kg 2：1乳化为例说明）

HB-328原油由于含固量高达80%，所以需要乳化剂乳化才能分散到水中。推荐油乳比为：（2-7）：1，客户可以根据手感和亲水性的要求灵活调整。

硅油：乳化剂 = （2-3）：1乳化，风格--蓬松、软度好，瞬亲；

硅油：乳化剂 = （3-5）：1乳化，风格--软滑型，亲水性5-8秒；

硅油：乳化剂 = （5-7）：1乳化，风格--滑度优异，亲水＞10秒以上；

①【乳化配比】：

HB-328原油：         200公斤；

XP50或者XL-70:       100公斤；

40%醋酸水溶液：       25公斤；

水：                  1175公斤；

②【乳化过程】：

- 在具有刮边及高速分散盘的乳化釜中加入HB-323原油，开动搅拌；

- 加入25公斤的水，充分搅拌3-5分钟后，搅拌均匀；

- 加入25公斤的水，充分搅拌3-5分钟后，搅拌均匀；

- 加入25公斤的40%醋酸水溶液，充分搅拌5-10分钟后；

- 加入30公斤的水，充分搅拌3-5分钟后；

- 加入30公斤的水，充分搅拌3-5分钟后，待加入的水都完全分散到乳化体系中以后，再加下一步水，每次约30公斤，直到乳化体系由稠厚变稀以后，就可以加快加水速度，及数量，直到将水全部加完。后期搅拌速度可适当放慢，以防起沫，影响放料。

- 取样检测pH值调节是否在5.0—6.0之间，如果不足可用酸水调节至5.0-6.0之间（正常情况下乳化配比中的酸水量足够）；

五、包装与储存

50公斤或120公斤塑料桶（内衬塑料袋）密封包装，置于阴凉通风仓库，贮存期为六个月。

- 重要提示：

- 本产品原油或开稀乳液保存时都需要密封保存，特别是开封后一定要及时盖好桶盖。原油开桶见空气后表面很快会结皮属于正常现象，但乳液结皮现象相对缓慢。当原油或乳液开桶后，如果有内衬塑料袋的请扎好轧带密封，以防由于溶剂挥发表面粘度（或浓度）增高而发生结皮现象。