松软型嵌段硅油HB-319

## 组成/组分

本产品是环氧硅油、特种胺、特殊添加剂在溶剂的条件下反应制备而成。由于特殊的反应性基团，经其整理后的织物具有优异的蓬松柔软的风格。

## 性能特点

- 主要适用于法兰绒、超柔化纤及棉等相关织物的风格整理

- 主要赋予被整理织物松软的手感风格。

## 基本性能

- 外  观：淡黄色至黄色透明油液

- 离子性：弱阳离子

- η25℃：1500-3000mPa.s

- 理论含量： 60%

## 参考工艺：

参考乳化方式：

| 物料名称 | HB-319 | XL-40 | 冰醋酸 | 水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用量 | 100kg | 5kg | 5kg | 若干kg |

- 参考使用量：浸泡：0.5-3%（o.w.f）      浸轧：5-30g/L

- HB-319放置一段时间，粘度会有一定的波动，若对粘度有较高的要求，请及时乳化成对应的乳液。

- 为避免不必要的过量使用和不恰当的使用方法。强烈建议在实际大生产前与本公司技术人员仔细沟通，协商完成。

- 包装及储存

- 50kg、100kg塑料桶包装。

置于阴凉通风仓库，防爆晒、雨淋，储存期4～6个月。