亲水柔软剂HB-9446

## 组成/组分

特种改性有机硅聚合物乳液。

## 性能特点

- 特殊的化学改性结构和改性功能团，使得HB-9446在改善织物手感的同时，又兼具优异的亲水效果。

- 可适用于不同种类面料、纤维、纱线的手感整理。

- 具备优良的渗透性和吸附性，应用于涤纶化纤、棉织物、羊毛毛条的手感整理，可获得超级蓬松、柔软、细腻的手感风格，并且活络感强、亲水性良好。

- 应用于人棉、涤纶雪纺织物的手感整理，可赋予被整理织物优异的柔软手感和良好的亲水性。

- 应用于全棉织物的手感整理，可赋予被整理织物优异的柔软、蓬松手感和接近瞬亲的亲水效果，特别的，在全棉梭织磨毛布上，HB-9446绒感效果非常强烈。

- 常规应用条件下，对酸、碱、电解质及阴离子残留物具备良好的稳定性。

## 基本性能

- 外观：无色至微黄色透明液体

- 离子性：弱阳离子

- 1%pH值：5.0～6.5

- 溶解性：可与水以任意比例稀释

## 参考工艺

- 浸轧法（应用于棉、人棉、涤纶织物）

HB-9446            15～40g/L

一浸一轧，160～180℃定烘干。

- 浸渍法（应用于羊毛毛条）

HB-9446            1.5～3%（o.w.f）

浴比1：8～20，30～40℃×15～30min，脱水，烘干（视工厂实际情况而定）。

## 包装及储存

50kg、100kg塑料桶包装。

置于阴凉通风仓库，防爆晒、雨淋，久置有泛黄，不影响使用！稳定储存期3个月。