平滑硅油HB-171

## 组成/组分

HB-171为多元嵌段共聚改性硅油的复配物。

## 性能特点

- 适用于棉、涤棉、涤纶超柔布等织物的手感整理。

- 赋予整理后的纺织品爽滑、柔软的手感风格。

- 良好的使用安全性，减少或降低使用过程中出现的粘辊、粘缸、漂油、破乳等问题发生的几率；

- 可根据所需的手感风格，搭配蓬松风格的HB-172复配使用。

- 自乳化产品。

## 基本性能

- 外观：                  半透明至透明粘稠液体

- 离子性：                弱阳离子

- pH值：                  6.0～8.0

## 建议乳化工艺

- 建议乳化配方（以1开5为例）

| HB-171 | 80%醋酸 | 水 |
| --- | --- | --- |
| 100kg | 2～2.5kg | 400kg |

- 建议乳化设备

带刮边的高速分散机

- 建议乳化工艺

在搅拌釜中加入HB-171、80%醋酸，开启高速分散机搅拌5～10min至均匀。然后，缓慢加入前30%的水，待充分成糊粘度下降后，可加快加水速度直至水加完。然后，过滤、包装、使用。

## 参考工艺

- 浸轧法

HB-171（1开5）       10～30g/L

一浸一轧（3kg压力），150～180℃烘干定型。

- 浸渍法

HB-171（1开5）       1～3%owf

15～40℃浸渍15～30分钟，脱水，烘干（根据工厂工艺而定）。

## 包装及储存

50kg、100kg塑料桶包装。

置于阴凉通风仓库，防爆晒、雨淋，未开封储存期3个月。