糯感硅油HB-189

## 组成/组分

特种改性有机硅聚合物复原油。

## 性能特点

- 主要适用于羊毛羊绒成衣织物，羊毛混纺成衣等织物的手感整理。也可以用于     羊毛绞纱的手感后整理。

- 赋予被整理织物优异的平滑度、柔软度和活络感。

## 基本性能

- 外观：轻微浑浊至透明粘稠液体

- 离子性：非离子（加醋酸乳化后呈弱阳）

## 乳化工艺

- 建议与100万-200万粘度的107胶配合乳化使用，糯滑效果更加

- 原料配比（以25%油含量为例，乳化剂采用XL-40：1390=3：2）

| - HB-189原油 | - 107胶原油 | - 混合乳化剂 | - 40%冰醋酸 | - 水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 100kg | - 25kg | - 30kg | - 10kg | - 335kg |

- 乳化工艺：在带有刮边的乳化釜中加入HB-189原油和107胶原油、混合乳化剂，开启乳化机器，加入冰醋酸搅拌3-5min，然后分批次每次缓慢加入7-10公斤水，每次充分乳化均匀，待观察乳化状态粘度下降后（一般情况下，前150kg水分批加完后，后续粘度会逐步下降），可加快加水速度，直至水加完。然后，过滤、包装、使用。

- 备注：在上述乳液中添加2-4%的高含氢乳液，织物细腻手感更佳。

## 应用建议

- 浸渍工艺

- 混合乳液（1开2）           6～10%owf

- 浸渍，温度25～40℃，时间20～30分钟，脱水，烘干（根据工厂工艺而定）。

- 包装及储存

- 50kg、100kg塑料桶包装。置于阴凉通风仓库，防爆晒、雨淋，建议HB-189原油整桶乳化，储存期6个月。