蓬松硅油HB-120

## 组成/组分

HB-120为多元嵌段共聚改性硅油的复配物。

## 性能特点

- 主要适用于全棉、涤棉、全涤、毛涤呢布、涤纶超柔布、不倒绒等织物的手感整理。

- 赋予整理后的纺织品蓬松、弹性、软糯的手感风格。

- 良好的使用安全性，减少或降低使用过程中出现的粘辊、粘缸、漂油、破乳等问题发生的几率；

- 自乳化产品。

## 基本性能

- 外观：                  透明粘稠液体

- 离子性：                弱阳离子

- pH值：                  6.0～8.0

## 建议乳化工艺

- 建议乳化配方（以1开3～4为例）

| HB-120 | 乳化剂 | 80%醋酸 | 水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100kg | 0～5kg | 2～2.5kg | 300～400kg |

- 建议乳化设备

带刮边的高速分散机

- 建议乳化工艺

在搅拌釜中加入HB-120、乳化剂（根据实际需要）、冰醋酸，开启高速分散机搅拌5～10min至均匀。然后，缓慢加入前30%的水，待充分成糊粘度下降后，可加快加水速度直至水加完。然后，过滤、包装、使用。

建议加入乳化剂的目的主要提升硅油体系的稳定性，具体基于生产实际工况情况定。

## 参考工艺

- 浸轧法

HB-120（1开3～4）       10～20g/L

一浸一轧（3kg压力），150～180℃定烘干。

- 浸渍法

HB-120（1开3～4）       1～2%owf

15～40℃浸渍15～30分钟，脱水，烘干（根据工厂工艺而定）。

## 包装及储存

50kg、100kg塑料桶包装。

置于阴凉通风仓库，防爆晒、雨淋，未开封储存期6个月。