蓬松柔软剂HB-9266E

## 组成/组分

适用于全涤、毛/涤、涤/粘、涤/腈混纺等蓬松整理，赋予整理后的纺织品具有松软、弹性手感风格，适用范围广。

## 性能特点

- 对于棉，人棉，涤纶，锦纶均具有良好的手感风格和耐久性。

- 手感风格松软、弹性

- 极低的织物黄变。

- 易稀释，无需乳化，低粘度，可以车间泵压输送，工厂可直接使用。

- 良好的使用安全性，减少或降低使用中粘辊、粘缸、漂油、破乳等问题发生的几率。

## 基本性能

- 外观：微乳半透明液体

- 离子性：弱阳离子

- 1%PH值：5-6

- 溶解性：易溶于水，可直接开稀

## 参考工艺

- 浸轧工艺

HB-9266E         5～15g/L

一浸一轧，开幅，烘干（或定型）120～160℃焙烘60～120秒（根据工厂工艺而定）。

- 浸渍工艺

HB-9266E         0.5～1.5%o.w.f

浸渍，温度15～40℃，时间15～30分钟，脱水，烘干（根据工厂工艺而定）。

包装及储存

120kg塑料桶包装。置于阴凉通风仓库，防爆晒、雨淋，稳定储存期3个月。