滑弹型嵌段硅油HB-322

一、产品概述

本产品是通过分子结构的精准设计，将聚氨酯基团通过二次嵌段的方式接入三元共聚硅油结构当中，通过软硬、滑爽、弹性链段的优化平衡调节，使本产品形成了具有优异的滑弹效果的同时，具有良好的自乳化分散性能。本产品加入适量的酸性水溶液就可以轻松的分散成稳定的乳液。织物经过该产品的乳液处理后，通过焙烘（定型）后在织物纤维表面形成连续，致密的弹性膜，从而使处理后的织物具有优异的弹性特点真正做到了“滑而不腻，弹而不僵，软硬适中”的风格。

- 应用范围

本产品适用范围广，可用于纯棉、涤纶、T/C、T/R、N/R织物，特别适用于对蓬松和弹性要求高的毛毯、小兔毛，大兔毛等绒类织物。

【用法及用量】：

推荐开稀比例：      1开5，有效含量12%左右；

浸渍法：            HB-322稀释液 2—8% (o.w.f) ；

浸轧法：            HB-322稀释液 20—80 g/L ；

三、特性指标

外  观：           淡黄色至黄色透明液体；

含固量：            59-61%（150℃*30min,自动水分测定仪）；

粘度（25℃）：       2000-4000mPa.s；

pH（原液）：         6.0-7.0；

四、乳化方法（以1000kg 1开5为例说明）

①【乳化配比】：

HB-322原油：        200公斤；

40%醋酸水溶液：      10公斤；

水：                 790公斤；

②【乳化过程】：

- 在具有刮边及高速分散盘的乳化釜中加入HB-323原油，开动搅拌；

- 加入25公斤的水，充分搅拌3-5分钟后，搅拌均匀；

- 加入25公斤的水，充分搅拌3-5分钟后，搅拌均匀；

- 加入15公斤的40%醋酸水溶液，充分搅拌5-10分钟后；

- 加入30公斤的水，充分搅拌3-5分钟后；

- 加入30公斤的水，充分搅拌3-5分钟后，待加入的水都完全分散到乳化体系中以后，再加下一步水，每次约30公斤，直到乳化体系由稠厚变稀以后，就可以加快加水速度，及数量，直到将水全部加完。后期搅拌速度可适当放慢，以防起沫，影响放料。

- 取样检测pH值调节是否在5.0—6.0之间，如果不足可用酸水调节至5.0-6.0之间（正常情况下乳化配比中的酸水量足够）；

五、包装与储存

50公斤或120公斤塑料桶（内衬塑料袋）密封包装，置于阴凉通风仓库，贮存期为三个月。

- 重要提示：

- 由于本产品乳化后的开稀液长时间放置后外观会有变黄的倾向，虽然外观变化对手感没有影响，但也请将开稀后的乳液在一个月内尽快使用完。