软滑硅油HB-357

## 组成/组分

由多种高活性特殊分子基团嵌段而后进行特殊改性的有机硅聚硅氧烷聚合物，有效含量高达80%。

## 性能特点

- 适用于NR、TR、涤纶、棉、涤/棉等各类面料手感整理。

- 特别适合法莱绒织物，能赋予织物非常蓬松、柔滑的手感风格。

- 应用提升力好，与市场上同类产品相比在蓬松度方面更具明显优势。

## 基本性能

- 外观：微黄色透明粘稠液体

- 离子性：弱阳离子

- 粘度（25℃）：2000-3500 mPa.s

- 1%pH值：7～8

- 溶解性：稀释后乳液可与水以任意比例稀释

## 参考工艺

- 浸轧工艺（原油1开5）

HB-357开稀液         10～30g/L

一浸一轧，开幅，烘干（或定型）120～160℃焙烘60～120秒（根据工厂工艺而定）。

- 浸渍工艺（原油1开5）

HB-357开稀液         0.5～1.5%o.w.f

浸渍，温度15～40℃，时间15～30分钟，脱水，烘干（根据工厂工艺而定）。

## 包装及储存

100kg、120kg塑料桶包装。

置于阴凉通风仓库，防爆晒、雨淋，稳定储存期3个月。

HB-357乳化工艺（1开5）

配方：

HB-357        100kg

乳化剂BH-01   10kg

40%醋酸       5kg

水             385kg

成品乳液：澄清透明，PH值=5-6。

工艺：

- 关闭阀门，预先加入5-10kg水(目的：防止没有乳化的原油流入管道，后期无法乳化)

- 倒入原油和乳化剂，开启搅拌，搅拌3-5分钟

- 加入40%的冰醋酸2.5kg，搅拌3-5分钟，

- 加入剩余的40%的冰醋酸2.5kg，搅拌3-5分钟

- 缓慢加水，每次3-5kg，搅拌3-5分钟，无明显油水分离现象，继续加水

- 缓慢加水，每次3-5kg，搅拌3-5分钟，无明显油水分离现象，继续加水

- 缓慢加水，每次3-5kg，搅拌3-5分钟，无明显油水分离现象，继续加水（加入约200kg水以后，每次加水量可以适当提高）

- 前期加入200kg水后，再加水，每次10-15kg，搅拌2-3分钟，按上述步骤，直至全部加完，检测含量和PH值，过滤放料

- 不可以水龙头打开持续不停加水，避免搅拌不充分，乳化不均，乳液变白，不透明。

- 注意事项：

- 前期加水要慢，特别是转相之前（前期加水会变粘稠，适当延长搅拌时间，加水要缓慢，后期会逐步变稀，可以适当加快）

- 放料时，放料口要扎滤网或滤布，防止没有乳化的颗粒渗入，影响后期的生产。

- 包装桶要及时盖上桶盖。