亲水蓬松柔软硅油HB-305

## 组成/组分

HB-305是我公司通过对原料的精调细选，结构的精心设计而新推出的亲水蓬松型柔软硅油。由于其特殊的结构，在提升织物优异的松软细滑手感的同时也会赋予织物优异的亲水性能，将亲水和手感做到了极致。

## 性能特点

- 特殊的化学改性结构和改性功能团，使得HB-305具有优异的手感，又兼具优异的亲水效果。

- 可适用于不同种类面料、纤维、纱线的亲水手感整理。

- 具备优良的渗透性和吸附性，应用于羊毛散纤、毛条的手感整理，可获得超级蓬松、柔软、细腻的手感风格，并且活络感强、亲水性良好。

- 应用于人棉、涤纶雪纺织物的手感整理，可赋予被整理织物优异的柔软手感和良好的亲水性。

- 应用于全棉织物的手感整理，可赋予被整理织物优异的柔软、蓬松手感和几乎瞬亲的亲水效果。特别的，在全棉梭织磨毛布上，HB-305绒感效果非常强烈。

- 常规应用条件下，对酸、碱、电解质及阴离子残留物具备良好的稳定性。

- 具备优异的耐高温稳定性。

## 基本性能

- 外观：             淡黄色半透明至透明液体

- 离子性：           弱阳离子

- 粘度（η25℃）：    100～200mPa·s

- 理论含固量：       60%

## 建议乳化工艺

- 建议乳化配方

| HB-305 | 混合乳化剂 | 40%冰醋酸 | 水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100kg | 9～10kg | 7.5kg | 400～500kg |

- 建议乳化工艺

在带有刮边设备的搅拌釜中加入HB-305、混合乳化剂，开启高速分散机，加入3.5kg40%醋酸搅拌5min，然后缓慢加入前30%的水，待充分成糊粘度下降后，可加快加水速度直至水加完，然后加入剩余的3kg 40%醋酸搅拌5min，过滤、包装、使用。

## 参考工艺

- 浸轧法（应用于棉、人棉、涤纶雪纺织物）

HB-305（1开5～6）乳液            10～40g/L

一浸一轧，160～180℃定烘干。

- 绳状浸轧法（应用于羊毛毛条）

HB-305（1开5～6）乳液            20～30g/L

浸渍、轧压，脱水，烘干。

- 浸渍法

HB-305（1开5～6）乳液            1.0～3.0%owf

浴比1：8～20，30～40℃×15～30min，脱水，烘干（视工厂实际情况而定）。

## 包装及储存

125kg塑料桶包装。

置于阴凉通风仓库，防爆晒、雨淋，未开封储存期6个月。