HB-323松弹硅油

一、产品概述

本产品是通过分子结构的精准设计，将聚氨酯基团通过二次嵌段的方式接入三元共聚硅油结构当中，通过软硬链段、蓬松、弹性的优化平衡调节，使本产品形成了具有优异的松弹效果的同时具有良好的自乳化分散性能，加入适量的酸性水溶液就可以轻松的分散成稳定的乳液。织物经过该产品的乳液处理后，通过焙烘（定型）后在织物纤维表面形成连续，致密的弹性膜，从而使处理后的织物具有优异的弹性特点。真正做到了“弹而不僵，松软有度”的风格。

- 应用范围

本产品适用范围广，可用于纯棉、涤纶、T/C、T/R、N/R织物，特别适用于对蓬松和弹性要求高的毛毯、小兔毛，大兔毛等绒类织物。

【用法及用量】：

推荐开稀比例：      1开5，有效含量12%左右；

浸渍法：            HB-323稀释液 2—8% (o.w.f) ；

浸轧法：            HB-323稀释液 20—80 g/L ；

三、特性指标

外  观：            淡黄色至黄色透明液体；

含固量：            59-61%（150℃*30min,自动水分测定仪）；

粘度（25℃）：       1400-2500mPa.s；

pH（原液）：         6.0-7.0；

四、乳化方法（以1000kg 1开5为例说明）

①【乳化配比】：

HB-323原油：        200公斤；

40%醋酸水溶液：      15公斤；

水：                 785公斤；

②【乳化过程】：

- 在具有刮边及高速分散盘的乳化釜中加入HB-323原油，开动搅拌；

- 加入25公斤的水，充分搅拌3-5分钟后，搅拌均匀；

- 加入25公斤的水，充分搅拌3-5分钟后，搅拌均匀；

- 加入15公斤的40%醋酸水溶液，充分搅拌5-10分钟后；

- 加入30公斤的水，充分搅拌3-5分钟后；

- 加入30公斤的水，充分搅拌3-5分钟后，待加入的水都完全分散到乳化体系中以后，再加下一步水，每次约30公斤，直到乳化体系由稠厚变稀以后，就可以加快加水速度，及数量，直到将水全部加完。后期搅拌速度可适当放慢，以防起沫，影响放料。

- 取样检测pH值调节是否在5.0—6.0之间，如果不足可用酸水调节至5.0-6.0之间（正常情况下乳化配比中的酸水量足够）；

五、包装与储存

50公斤或120公斤塑料桶（内衬塑料袋）密封包装，置于阴凉通风仓库，贮存期为六个月。

- 重要提示：

- 由于本产品乳化后的开稀液长时间放置后外观会有变黄、变红的倾向，虽然外观变化对手感没有影响，但也请将开稀后的乳液在一个月内尽快使用完。